编号：CX-JL-099

规格书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

| 客户名称： CUSTOMER NAME: | 辉卓电器 |
| --- | --- |
| 产品名称： PRODUCT NAME: | 安规电容 |
| 物料代码： PART NO: |  |
| 规格型号： SPEC. TYPE: | X2 224K/275V/P=10 ±10% W13*H12*T6 |
| 制表日期： DATE: | 2018-11-22 |
| 备注： REMARK: |  |

| MANUFACTURER 制 造 商 |  |  | CUSTOMER RECOGNITION 客 户 确 认 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCE BY 制 作 | CHECKED BY 检 查 | APPROVED BY 确 认 | CHECKED BY 检 查 | REVIEW BY 审 核 | APPROVED BY 确 认 |
| 刘光前 | 王国军 | 黄伟 |  |  |  |

承制方 名称（盖章）：东莞市成希电子有限公司

地址：东莞市东城区桑园工业区

电话（Tel）：0769-22285267        传真（FAX）：0769-22285367

联系人：刘愿新            联系电话：13751257246

一．产品编码组说明(共23位)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 | P2 | 104 | K | Q | 1 | B0 | 180 | 120 | 060 | E | S | 0 |
| 类别 | 电压 | 容量 | 精度 | 脚距 | 脚形 | 脚长 | 宽度 | 高度 | 厚度 | 环保 | 管理 |  |

第1、2码表示产品类别

| 代码 | 产品类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| X2 | X2(275V-310V) | 盒式金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 |
| L1 | CL11 | 涤纶薄膜电容器 |
| H1 | CH11 | 复合型涤纶薄膜电容器 |
| L2 | CL21 | 金属化聚酯膜电容器 |
| LB | CL21B | 塑胶外壳金属化聚酯膜电容器 |
| LX | CL21X（P=5） | 小型金属化聚酯膜电容器（包封型） |
| B1 | CBB11 | 聚丙烯膜电容器（有感） |
| B2 | CBB21 | 金属化聚丙烯膜电容器（包封型） |
| 2B | CBB21B | 金属化聚丙烯膜电容器（盒式） |
| B3 | CBB13 | 无感箔式聚丙烯膜电容器（包封型） |
| B8 | CBB81 | 高压金属化聚丙烯膜电容器（包封型） |
| 8B | CBB81B | 高压金属化聚丙烯膜电容器（盒式） |
| 3B | CL23 | 塑料外壳金属化聚酯膜校正电容器 |

第3、4码表示额定电压

| 代码 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |  |  |  |
| 2 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 120 |  |  |
| 3 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 1200 | 1400 |  |
| 代码 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |  |  |  |
| 1 | 240 | 300 | 330 | 440 | 520 |  | 700 |  | 900 | 18 |  |  |  |
| 2 | 275 | 305 | 350 | 450 |  |  | 760 |  |  | 180 |  |  |  |
| 3 | 280 | 310 |  | 480 |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |

说明：参考日本JIS标准，字母加数字表示交流，数字加字母表示直流，例如P2表示275VAC，2P表示275VDC。

第5、6、7码表示标称容量

| 代码 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称容量 | 100PF | 1000PF | 10nF | 100nF | 1.0μF | 10μF |

第8码表示标称容量允许差误

| 代码 | J | K |
| --- | --- | --- |
| 容量误差 | ±5.0% | ±10% |

第9码表示引脚间距

| 代码 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚距（mm） | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| 代码 | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 脚距(mm) | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 4.1 | 4.3 |  |

第10 引线成形：

| 编号 | B | K | R | U | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引线成形 |  |  |  |  |  |

第11、12码表示引脚长度

| 代码 | 引脚长度（mm） | 代码 | 引脚长度(mm) | 代码 | 引脚长度(mm) | 代码 | 引脚长度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3.0 | 75 | 7.5 | A5 | 15.0 | C0 | 30.0 |
| 35 | 3.5 | 80 | 8.0 | A6 | 16.0 | C2 | 32.0 |
| 40 | 4.0 | 90 | 9.0 | A8 | 18.0 |  |  |
| 45 | 4.5 | 95 | 9.5 | B0 | 20.0 |  |  |
| 50 | 5.0 | A0 | 10.0 | B2 | 22.0 |  |  |
| 55 | 5.5 | A1 | 11.0 | B3 | 23.0 |  |  |
| 60 | 6.0 | A2 | 12.0 | B4 | 24.0 |  |  |
| 65 | 6.5 | A3 | 13.0 | B5 | 25.0 |  |  |
| 70 | 7.0 | A4 | 14.0 | B7 | 27.0 |  |  |

第13、14、15码（宽度）、16、17、18码（高度）、19、20、21码（厚度）表示产品尺寸

| 代码 | 宽度 | 高度 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

第22码表示环保类型

| 代码 | 环保类型 |
| --- | --- |
| E | 环保产品RoHS、REACH类 |
| F | 环保产品符合无卤类 |

第23码表示公司内部管理码

| 代码 | 客户类型 |
| --- | --- |
| S | 黄色 |
| E | 阻容降压 |

第24码表示表示公司内部管理预留码

| 代码 | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预留用途 | / | / | / |

二．金属化聚丙烯膜抗干扰电容器（X2型）

１、产品外形尺寸：

2、规格

3

| 规格 | 电压 | W±0.5mm | T±0.5mm | H±0.5mm | P±0.5mm | d±0.05mm | 引线成形 | Lmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224K | 275VAC | 13 | 6 | 12 | 10 | 0.6 | B | 25 |

金属化聚丙烯膜抗干扰电容器（X2型）

3、特点：

损耗小，温度特性好，绝缘电阻高

体积小，重量轻，结构紧凑

优异的阻燃性能

自愈性好，可靠性高

4、用途：

广泛用于电源跨接线路等抗干扰场合

5、引用标准：

GB   2693      电子设备用固定电容器总规范

GB   14472     电子设备用固定电容器 第14部分：分规范   抑制电源电磁干扰用固定电容器

GB   14473     电子设备用固定电容器 第14部分：空白详细规范  抑制电源电磁干扰用固定电容器  评定水平D

GB   2828      计数抽样检验序及抽样表

6、盒装类型：

| 编号 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | 13(L)×4(T)×9(H) | 12(L)×5(T)×11(H) | 13(L)×6(T)×12(H) | 13(L)×7(T)×13(H) |
| 编号 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 尺寸(mm) | 18(L)×5(T)×11(H) | 18(L)×6(T)×12(H) | 18(L)×7.5(T)×13.5(H) | 18(L)×8.4(T)×14.5(H) |
| 编号 | E1 | E2 | E3 | E4 |
| 尺寸(mm) | 26.5(L)×6(T)×15(H) | 26.5(L)×7(T)×16.5(H) | 26.5(L)×8.5(T)×17(H) | 26.5(L)×10(T)×19(H) |
| 编号 | F1 | F2 | F3 | F4 |
| 尺寸(mm) | 31.4(L)×11(T) ×20(H) | 31.5(L)×13(T)×22(H) | 31(L)×14(T)×25(H) | 32(L)×9(T)×18(H) |

金属化聚丙烯膜抗干扰电容器（X2型）

7、标识

0.22UF

MPX  0.22UF  K   X2

8 证书文件编号:

| 国家 | 认证 组织 | 标准号 | 证书号 | 容量范围 | 额定电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国/加拿大 | UL/CUL | UL60384-14 | E499953 | 0.001μF～4.7μF | 275VAC 300VAC 305VAC 310VAC |
| 德国 | VDE | EN60384-14:2014-04 EN60384-14:2013-08 IEC60384-14:2017-04 EN60384-14:2013/AI:2016 IEC60384-14:2013 ICE60384-14:2013/AMD/:2016 | 40048056 |  |  |
| 欧盟 | ENEC | EN60384-14:2013/AI:2016 | 40048056 |  |  |
| 中国 | CQC | GB/T6346-14-2015 | CQC18001191338 |  |  |

金属化聚丙烯膜抗干扰电容器（X2型）

9、技术要求和实验规范：

| NO | 项目 | 性能要求 | 试验方法(GB 14472-98) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用温度范围 | -40℃ — +110℃ |  |
| 2 | 额定电压 | 275VAC、300VAC、310VAC |  |
| 3 | 容量范围 | 0.001~4.7uF |  |
| 4 | 电容量允许偏差 | K：（±10%） |  |
| 5 | 损耗角正切值 | ≤0.001（1KHz）,≤0.002（10 KHz） |  |
| 6 | 引出端之间耐电压 | 无击穿或飞弧 | 4.3UR（DC） （5S） |
|  | 引出端与外壳之间耐电压 | 无击穿或飞弧 | 2050V（AC） 50/60Hz （5S） |
| 7 | 引出端之间绝缘电阻 | （20℃ 1min）： CR≤0.33uF≥15000MΩ CR＞0.33 uF≥7500MΩ | 测试电压：100V（DC） |
|  | 引出端与外壳之间绝缘电阻 | ≥30000MΩ | 测试电压：100V（DC） |
| 8 | 可焊性 | 镀锡良好，按适用情况表现为引出端 润湿的情况下焊料能自由流动，或者 焊料在2S内将会流动 | 焊槽法Ta，方法1 焊槽温度：235℃ 浸渍时间：2.0±0.5s |
| 9 | 初始容量 | 电容量 损耗角正切 | CR＞1uF1kHz CR≤1uF10kHz |
|  | 引出端强度 | 外观无可见损伤 | 拉力实验： 拉力 10N 弯曲试验： 弯力: 5N 每个方向上连续进行二次弯曲 |
|  | 耐焊接热 | 外观无可见损伤，标志清晰 | 焊槽法Tb,方法1A 260±5℃ 10±1s |
|  | 最后测量 | 电容量: 与初始测量值相比△C/C≤±3% 损耗角正切: CR＞1uF1kHz增加≤0.004 CR≤1uF10kHz增加≤0.004 | CR＞1uF1kHz CR≤1uF10kHz |

金属化聚丙烯膜抗干扰电容器（X2型）

| NO | 项目 |  | 性能要求 | 试验方法(GB 14472-98) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 初始容量 |  | 电容量 损耗角正切: | CR＞1uF1kHz CR≤1uF10kHz |
|  | 温度快速变化 |  | 外观无可见损伤 | QA=-40℃ QB=+100℃ 5次循环,持续时间t=30min |
|  | 振动 |  | 外观无可见损伤 | 振幅0.75mm或加速度98m/s2 (取严酷度较小者)，频率10~500Hz三个方向，每个方向2h,共6h |
|  | 碰撞 |  | 外观无可见损伤 | 碰撞次数:4000次，加速度390m/s2 脉冲持续时间：6ms |
|  | 最后测量 |  | 电容量: 与初始测量值相比△C/C≤±5% 损耗角正切: CR＞1uF1kHz增加≤0.005 CR≤1uF10kHz增加≤0.008 绝缘电阻IR: ≥额定值的50% | CR＞1uF1kHz CR≤1uF10kHz |
| 11 | 气 候 顺 序 | 初始测量 | 电容量 损耗角正切: | CR>1uF1kHz CR≤1uF10kHz |
|  |  | 干热 |  | 温度+100℃, 持续时间16h |
|  |  | 循环湿热 |  | 试验Db，严酷度b，第一次循环 |
|  |  | 寒冷 | 中间测量: 与初始测量值相比△C/C≤±10% | 温度-40℃, 持续时间2h |
|  |  | 低气压 | 在试验的最后5分钟，施加UR无永久性击穿，飞弧或外壳的有害变形 | 15~35℃, 8.5KPa, 1h |
|  |  | 循环湿热 |  | 试验Db，严酷度b，其余循环 |
|  |  | 最后容量 | 外观无可见损伤,标志清晰 电容量：与初始测量值相比 - C/C≤±5% 损耗角正切: CR＞1uF1kHz增加≤0.005 CR≤1uF10kHz增加≤0.008 绝缘电阻IR:≥额定值的50% | CR＞1uF1kHz CR≤1uF10kHz |

金属化聚丙烯膜抗干扰电容器（X2型）

| NO | 项目 | 性能要求 | 试验方法(GB 14472-98) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 稳态湿热 | 外观无可见损伤, 标志清晰 电容量：与初始测量值相比 △C/C≤±5% 损耗角正切(1KHz)：增加≤0.005 耐电压：无击穿或飞弧 绝缘电阻IR:≥额定值的50% | 温度：40±2℃ 湿度：93%RH 持续时间：21h 恢复时间1~2h |
| 13 | 脉冲电压 | 用示波器监视，有三次或更多次的脉冲波形表示电容器未发生自愈性击穿 | 每个电容器施加24次相同极性的脉冲（如果示波器显示有三次连续的脉冲波形表示电容器未发生自愈性击穿，则可停止施加脉冲）脉冲间隔时间不少于10s，脉冲电压峰值2.5KV(CR≤1uF: CR＞1uF时，受的脉冲电压为 25/√ KV) CR |
| 14 | 耐久性 | 外观无可见损伤, 标志清晰 电容量：与初始测量值相比 - C/C≤±10% 损耗角正切: CR＞1uF1kHz增加≤0.005 CR≤1uF10kHz增加≤0.008 耐电压：无击穿或飞弧 绝缘电阻IR:≥额定值的50% | 温度：+100℃ 持续时间：344V（AC）, 1000h 期间，每隔一小时将电压升高到1000V（AC）rms,持续时间0.1s |
| 15 | 充电和放电 | 外观无可见损伤, 标志清晰 电容量：与初始测量值相比 △C/C≤±10% 损耗角正切(1KHz)：增加≤0.005 耐电压：无击穿或飞弧 绝缘电阻IR:≥额定值的50% | 试验周期10000次 充电持续时间:0.5s 放电持续时间:0.5s 充电电压为额定电压 充电电阻:220Ω 放电电阻:10Ω |
| 16 | 阻燃性试验 | 离开炎焰后，任一电容器继续燃烧的时间不超过10s，且电容器燃烧的滴落物不应引燃在其下铺设的棉纸 | 针焰试验，耐燃性类别B，在火焰上暴露一次 电容器体积：250<V(mm3) ≤500, 在火焰上暴露时间为20s 电容器体积：500<V(mm3) ≤1750, 在火焰上暴露时间为30s 电容器体积：V (mm3) ≤1750, 在火焰上暴露时间为60s |

10.温度特性曲线图

Capacitance vs. temperature at 1kHz

Dissipation factor vs. temperature at 1kHz

注：薄膜电容器不适合回流焊焊接，否则产品会因热收缩导致性能问题。

11.环境管理控制物质

| 序号 | 有害物质种类 | 有害物质名称 | 限制含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属 | 镉以及镉化合物 | ≤100ppm |
|  |  | 铅以及铅化合物 | ≤1000ppm |
|  |  | 汞以及汞化合物 | ≤1000ppm |
|  |  | 六价铬化合物 | ≤1000ppm |
| 2 | 有机溴化物 | 多溴联苯(PBB) | ≤1000ppm |
|  |  | 包含十溴联苯醚的(DecaBDE)多溴联苯醚(PBDE) | ≤1000ppm |

12.包装

外包装箱                                 内包装箱

| 序号 | 脚距(㎜) | 数量（PCS/袋） |
| --- | --- | --- |
| 1 | P=10 | 1000 |
| 2 | P=15 | 500 |
| 3 | P=22.5 | 200 |
| 4 | P=27.5 | 100 |

14.储存环境要求

11.1由于大气中存在氢氯化物、氢硫化物、硫酸物质等，所以产品储存在大气中，必须注意引出端的可焊性变差。

11.2产品不能暴露在高温和高湿状态，必须保存在以下环境中：（在不拆开原包装的基础上）

A、温度：≤35℃

B、湿度：≤70%RH

C、保存时间：（从产品包装或产品本体上的日期算起）

散装产品：不超过24个月

编带产品：不超过12个月。